Коррозионная стойкость стали оцинкованной и стали нержавеющей

| Вещества | Концентра- ция, % | Темпера- тура, ºС | Скорость коррозии мм/год при температуре |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сталь оцин- кован- ная | Сталь нер- жавею- щая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азота окислы |  |  | 0,1-1,0 | 0,0002-0,003 |
| Азотная кислота | До 70 | 20-Кип. | >10 | 0,00-0,07 |
|  | До 90 и выше | 20 | 1,0-5,0 | 0,1-1,0 |
| Алюмокалиевые квасцы | До 10 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Аммоний азотнокислый | До 64 | 20 | 0,6-0,8 | 0,001-0,0055 |
| Аммоний бромистый | До 43 | 20 | >10,0 | 0,1-1,0 |
| Аммоний хлористый | До 27 | 20 | >10,0 | 1,0-10,0 |
| Ацетат аммония | 60 | 20 | 0,1-0,15 | 0,000 |
| Ацетат алюминия | Любая | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Ацетат калия | До 72 | 20 | <0,1 |
| Ацетат меди | До 6,7 | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Ацетат натрия | До 32 | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Ацетальдегид |  | 20 | <0,0001 | 0,0005 |
| Ацетилацетон |  | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Ацетилен |  | 20 | 0,001 | <0,1 |
| Ацетон |  | 20 | 0,000 | <0,1 |
| Бария перекись | До 0,1 | 20 | От 0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Бензол |  | 20 | <0,1 |
| Бензальдегид |  | 20 | От 0,1 до 3,0 | <0,1 |
| Бензилацетат |  | 20 | От 0,1 до >10,0 | 0,1 |
| Бензин |  | 20 | <0,1 |
| Бикарбонат натрия | До 8,5 | 20 | 0,1-3,0 | <0,1 |
| Бисульфат натрия | До 22 | 20 | От 0,1 | <0,1 |
| Бисульфит калия | Любая | 20 | <10,0 | <0,1 |
| Бисульфат калия | До 33 | 20 | - | 0,1-1,0 |
| Бисульфит натрия | Любая | 20 | 6,4 | <0,1 |
| Борная кислота | До 5% | 20 | 1,0-3,0 | 0,002 |
| Бор хлористый |  | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Борат натрия | До 20 | 20 | 1,0-3,0 | <0,1 |
| Бром сухой |  | 20 | 0,066 | >10,0 |
| Бромистый метил |  | 20 | От <0 до >10,0 | От <0,1 до 3,0 |
| Бромистый этилен |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Бромоформ |  | 20 | От <0,1 | <0,1 |
| Бромид калия | До 40 | 20 | От 0,1 | <0,1 |
| Бром влажный | До 31,5 | 20 | >10,0 | От 1,0 до >10,0 |
| Бромистоводородная кислота | До 40 | 20 | >10,0 | 0,3 до <10,0 |
| Бура | До 2,5 | 20 | <0,002 | <0,002 |
| Бутан, этан |  | 20 | <0,1 |
| Бутадиен-1,3, этилен |  | 0-60 | <0,1 | 0,000 |
| Бутилацетат |  | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Вода пресная |  | 20 | 0,05-0,2 | 0,000 |
| Вода морская |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,001 |
| Водород |  | 20 | <0,1 |
| Гидрид лития и алюмогидрид |  |  | <0,1-3,0 | <0,1 |
| Гидроокись аммония | До 30 | 20 | 0,004-0,008 | 0,01-0,05 |
| Гидроокись калия | До 53 | 20 | 0,000 | <0,1 |
| Гидроокись кальция | 0,16 | 20 | 0,00-0,05 | <0,1 |
| Гидросульфид натрия |  |  | 0,1-3,0 | <0,1 |
| Гипохлорит калия | Любая | 20 | 1,0-10,0 | <0,1 |
| Гипохлорит кальция | Любая | 20 | >10,0 | <0,1-10,0 |
| Гипохлорит натрия | До 34,8 | 20 | <0,1 | <3,0 |
| Гипосульфит натрия | До 41,2 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Глицерин |  | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Глюкоза |  |  | - | - |
| Декалин (декагидронафталин) |  |  | - | - |
| Диоксан |  | 20 | <0,1 |
| Жиры растительные и животные |  | 20 | От <0,1 до 3,0 | <0,1 |
| Йодистоводородная кислота | До 1 | 20 | >10 | <0,1 |
| Йод |  | 20 | 0,18-0,5 | От <0,1 до >10,0 |
| Йодистый водород сухой |  | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Карбонат аммония | До 20 | 20 | <0,1 | 3,0-10,0 |
| Калий роданистый | До 68 | 20 | 0,1-1,0 | 0,001-0,017 |
| Калий двухромокислый | До 10,7 | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Калий йодистый | До 59 | 20 | 0,1-10,0 | 0,0052 |
| Калий йодноватокислый | До 7 | 20 | 0,1-3,0 | <0,1 |
| Карбонат кальция | 0,13 | 20 | 0,1-3,0 | <0,1 |
| Карбонат магния | 0,13 | 20 | 0,1-3,0 | <0,1 |
| Карбонат калия | До 52 |  | <0,1 |
| Карбонат натрия | До 17 |  | <0,1 |
| Кремнефтористоводородная кислота | До 35 | 20-50 | >10,0 | >10,0 |
| Керосин |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Кислота адипиновая |  | 180-190 | >10,0 | 0,0001 |
| Кислота лимонная | До 59 | 20 | 10,0 | 0,0-0,1 |
| Кислота олеиновая |  | 100 | 0,75 | <0,1 |
| Медноаммиачный комплекс |  |  | От <0,1 до >10,0 |
| Медь хлорная | До 42,2 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Медь цианистая |  |  | 1,15 | <0,1 |
| Мочевина |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Муравьиная кислота | До 10 | 20 | 1,58 | 0,000 |
| Муравьиная кислота | 20-50 | 20 | 0,63-0,74 | 0,00 |
| Муравьиная кислота | 90-100 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Мышьяк хлористый | До 31 | 20 | 0,13-0,5 | - |
| Мышьяковая кислота | Любая | 20-65 | >1,27 | <0,1 |
| Мышьяковистый ангидрит | До 2 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Натрий (калий) кремнекислый | До 37 | 20 | <0,1 |
| Натрий кремнефтористый | До 0,65 | 17 | >10,0 |
| Натрий фтористый | До 4 | 20 | 0,02 |
| Натрий гидроокись | До 52 | 20 | 0,000 | 0,002-0,05 |
| Нитрат аллюминия | До 43 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Нитрат железа | До 45 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Нитрат кальция | До 56 | 20 | 0,00 | <0,5 |
| Нитрат меди | До 55 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Нитрат натрия | До 47 | 20 | <0,1 |
| Нитрат калия | До 24 | 20 | <0,1 |
| Нитрат никеля, гидрат | До 48,5 | 20 | >10,0 | <0,1 |

| Нитрат серебра | До 69 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрит натрия | До 46 | 20 | 0,1-1,0 | 0,000-0,003 |
| Нитрат ртути |  |  | - | <0,1 |
| Ртуть |  |  | <0,1 |
| Озон |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,01 |
| Окись аллюминия |  | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Парафин |  | 20-100 | <0,1 |
| Перекись водорода | Любая | 20 | От 0,00 до >10,0 | <0,001 |
| Перекись калия |  | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Перманганат калия | До 6 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Персульфат | До 37 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Персульфат калия | До 5 | 20 | >10,0 | 0,01-0,1 |
| Перхлорат калия | 1,8 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Пиридин |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Ртуть хлорная | До 6,6 | 20 | >10,0 | От <0,01 до 0,1 |
| Свинец |  |  | 0,000 | 3,0-10,0 |
| Свинец азотнокислый | До 35 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Свинца окислы |  |  | 0,1-1,0 |
| Свинец уксуснокислый | До 30,7 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Синильная кислота | Любая | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Серная дымящая кислота |  | 20 | 0,17-2,2 | 1,0-3,0 |
| Серная кислота | До 5 | 20 | 3,3-4,4 | 0,1-3,0 |
| Серная кислота | 10-60 | 20 | >10,0 | 1,0-3,0 |
| Серная кислота | Выше 70 | 20 | 0,06-1,0 | 0,07-1,0 |
| Сернистая кислота | До 8,6 | 20 | 2,4-3,25 | 0,1-3,0 |
| Сера |  | 115-130 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Сероводород влажный |  | 20 | 1,0-3,0 | <0,1 |
| Соляная кислота | До 35 | 20 | >10,0 | 0,1-3,0 |
| Сульфат (II) железа | До 21 | 20 | 0,1-10,0 | 0,1-1,0 |
| Сульфат аммония | До 43 | 20 | 0,05-0,25 | <0,1 |
| Сульфат (III) железа | До 81 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфат алюминия | До 26 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфит аммония | До 44 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфат бария | До 0,24 | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Сульфат кальция | 0,2 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Сульфит калия | Любая | 20 | 0,1-10,0 |

| Сульфат калия | До 10 | 20 | <0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сульфат магния | До 26 | 20 | 0,06 | <0,1 |
| Сульфат натрия | До 19,4 | 20 | 0,04-0,05 | <0,1 |
| Сульфат марганца | До 39 | 20 | <0,1 |
| Сульфат меди | До 17,5 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфат никеля | До 28 | 20 | >10,0 | 0,0051 |
| Сульфат цинка | До 35 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфид аммония | Любая | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Сульфид натрия | До 16 | 20 | 0,00-0,0016 | <0,1 |
| Сульфит натрия | До 20,9 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Трихлорэтилен |  | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Триэтаноламин |  | 50 | 0,000 | 0,0001 |
| Уксусная кислота | До 80 | 20 | От 0,18 до >2,0 | 0,00-0,025 |
| Уксусная кислота (ледяная) |  | 20 | 1,0-3,0 | <0,1 |
| Фосфорный ангидрид |  | 20 | От <0,1 до >10,0 | <0,1 |
| Фенол |  | 20 | 0,002 | <0,1 |
| Феррицианид калия | До 45 | 20 | <0,1 | <0,1 |
| Фосфат натрия | До 10,8 | 20 | 0,0016 | <0,1 |
| Фосфат аммония | 40 | 20 | <0,5 | 1,0-10,0 |
| Фосфорная кислота | 10-90 | 20 | >10,0 | 1,0-3,0 |
| Фосфор треххлористый |  | 20 | 0,008 | 0,0001 |
| Фтор |  | 20-200 | <0,1 | 0,1-1,0 |
| Фтористоводородная кислота | любая | 20 | >10,0-0,2 | 1,0-10,0 |
| Фтористый аммоний | До 42 | 20 | 0,05-0,08 | 0,025 |
| Фтористый кальций |  | 20 | <0,1 |
| Фурфурол |  | 20 | 0,05 | 0,0003 |
| Хлор сухой и жидкий |  | 20 | <0,005 | <0,1 |
| Хлора двуокись |  | 20 | От 0,1 до 1,0 | От 0,1 до 10,0 |
| Хлорат калия | До 6,8 | 20 | <0,1 |
| Хлорат кальция | До 66 | 20 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 |
| Хлорат натрия | До 50 | 20 | От 0,1 до 10,0 | <1,0 |
| Хлорная известь | Любая | 20 | >10,0 | <0,1-10,0 |
| Хлорид никеля | До 37,5 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Хлорид III | Любая | 20 | >10,0 |
| Хлористое (II) олово | До 73 | 20 | >10,0 | 0,1-1,0 |
| Хлористое (II)железо | До 38 | 20 | 0,1-10,0 | 0,125 |
| Хлорное железо | До 48 | 20 | >10,0 | >10,0 |
| Хлористое (IV) олово | До 4 | 20 | >10,0 | 0,1-1,0 |
| Хлористый алюминий | До 31,4 | 20 | >10,0 | >10,0 |
| Хлористый барий | До 26 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Хлористый калий | До 25 | 20 | 1,15 | <0,1 |
| Хлористый кальций | До 43 | 20 | 0,15 | 0,013 |
| Хлористый литий | До 45 | 20 | 01,-10,0 | <0,1 |
| Хлорид магния | 35 | 20 | <0,1 | <0,01 |
| Хлористый марганец | До 42 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Хлористая медь | До 0,006 | 20 | >10,0 |
| Хлористый натрий | До 26,4 | 20 | 0,075 | 0,001-0,002 |
| Хлористый цинк | До 79 | 20 | >10,0 | <0,1 |
| Хлорная кислота | До 72 | 20 | >10,0 | 1,0-3,0 |
| Хлорноватая кислота | Любая | 20 | >10,0 | >10,0 |
| Хлорсульфоновая кислота |  | 20 | 0,1-1,0 | >10,0 |
| Хлороформ |  | От -40 до +30 | 0,14 | 0,12 |
| Хлоруксусная кислота |  | 20-100 | >10,0 | От 0,1 до 10,0 |
| Хромовая кислота | 10 | 20 | <0,001 | <0,001 |
| Хромовая кислота | >50 | 20 | 0,007-0,02 | 3,4-3,7 |
| Цианистый калий | До 42 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Цианистый натрий | До 27 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Циклогексан |  | 20 | 0,001 | <0,1 |
| Циклогексанон |  | 20 | От <0,1 до >3,0 | <0,1 |
| Щавелевая кислота | До 8,7 | 20 | 0,41 | От 0,1 до 1,0 |
| Четыреххлористый углерод |  | 20 | 0,000 | <0,001 |
| Этилацетат |  | 20 | <0,1 |
| Этиленгликоль (Этаноиол) |  | 20 | 0,1-1,0 | 0,05 |
| Этиловый эфир |  | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |
| Янтарная кислота | До 6,9 | 20 | 0,1-1,0 | <0,1 |