Химическая стойкость фторопласта Ф-4Д в агрессивных средах

| Агрессивная среда | Концентрация,% | Температура |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 ºС | 60 ºС | 100 ºС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азотная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Борная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Бромистоводородная | 40-50 | СТ | СТ | СТ |
| Крсмнефтористо-водородная | До 35 | СТ | СТ | СТ |
| Мышьяковая | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Серная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Соляная | 1-37 | СТ | СТ | СТ |
| Фосфорная | До 95 | СТ | СТ | СТ |
| Фтористоводородная | 60 и выше | СТ | СТ | СТ |
| Хлорная | До 60 | СТ | СТ | СТ |
| Хлорноватистая | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Хлорсульфоновая | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Хромовая | 50 | СТ | СТ | СТ |
| Цианистоводородная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Бензойная | До 2,2 | СТ | СТ | СТ |
| Уксусная | 20-80 | СТ | СТ | СТ |
|  | Ледяная | СТ | СТ | СТ |
| Уксусный ангидрид | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Хлоруксусные | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Щавелевая | 20-40 | СТ | СТ | СТ |
| Щелочи концентрированные | 50 | СТ | СТ | СТ |
| Аммиак (пи) | 90 и выше | СТ | СТ | СТ |
| Вода | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Водород | 40-50 | СТ | СТ | СТ |
| Кислород | До 35 | СТ | СТ | СТ |
| Сероводород: Влажный Сухой |  |  |  |  |
|  | Любая | СТ | СТ | СТ |
|  | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Углерода оксид | 20-60 | СТ | СТ | СТ |
| Фтор (сухой) | 70-90 | СТ | СТ | СТ |
| Хлористый водород (сухой) | 1-37 | СТ | СТ | СТ |
| Ацетон | 1-37 | СТ | СТ | СТ |
| Бензин | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Хлор | Дымящая | СТ | СТ | СТ |
| Влажный | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Сухой | 10-37 | СТ | СТ | СТ |
| Бензол | 20-50 | СТ | СТ | СТ |
| Дихлорэтан | 85 | СТ | СТ | СТ |
| Керосин | 80-95 | СТ | СТ | СТ |
| Сероуглерод | До 50 | СТ | СТ | СТ |
| Метиловый | 60 и выше | СТ | СТ | СТ |
| Этиловый | До 60 | СТ | СТ | СТ |
| Толуол | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Фенол | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Хлороформ | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Азотная | 20-80 | СТ | СТ | СТ |
| Борная | Ледяная | СТ | СТ | СТ |
| Бромистоводородная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Кремнефтористо-водородная | Любая | СТ | СТ | СТ |
| Мышьяковая | До 10 | СТ | СТ | СТ |
| Серная | Любая | СТ | СТ | СТ |

Условные обозначения в таблице:  СТ – стоек